ACIER FAIBLEMENT ALLIÉ

- Ils sont choisis chaque fois qu’une haute résistance est exigée.

- La teneur de chaque élément d’alliage < 5%

TABLEAU des symboles chimiques

Le tableau ci-dessous donne les principaux élément d’addition que l’on peut trouver dans les aciers alliés. Ils sont désignés par leur symbole chimique.

| Elément d’addition | Symbole chimique | Facteur multiplicateur |  | Elément d’addition | Symbole chimique | Facteur multiplicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | Al | 10 |  | Molybdène | Mo | 10 |
| Azote | N | 100 |  | Nickel | Ni | 4 |
| Bore | B | 1000 |  | Phosphore | P | 100 |
| Chrome | Cr | 4 |  | Plomb | Pb | 10 |
| Cuivre | Cu | 10 |  | Silicium | Si | 4 |
| Magnésium | Mg | 10 |  | Soufre | S | 100 |
| Manganèse | Mn | 4 |  | Titane | Ti | 10 |

# DESIGNATION :

Un nombre égal à 100 fois la teneur en carbone

Les symboles chimiques des éléments d’addition dans l’ordre de leurs teneurs décroissantes

Dans le même ordre, les teneurs des principaux éléments d’addition, multipliées par 4, 10, 100, 1000

35   Cr  Mo   6

Trace de molybdène

1.5 % de chrome (4)

Acier faiblement allié contenant 0.35% de carbone

| Principales nuances : | 34 Cr 4 - 100 Cr 6 - 42 Mo 4 - 30 Cr Ni Mo 8 - 60 Si Cr 7 |
| --- | --- |

POURQUOI des facteurs multiplicateurs ?

Dans la désignation des aciers faiblement alliés, le pourcentage des éléments d’addition est multiplié par un coefficient constant. La raison de l’utilisation de ces coefficients est de simplifier l’écriture, en effet, certains éléments d’additions comme le Bore, ne dépassent pas le millième de % du matériau qu’il constitue. Plus le coefficient de l’élément d’addition est grand, plus cet élément sera ajouté en faible quantité dans le matériau.

Ainsi plutôt que d’écrire :

20 Mn B 0.5-0.002 on écrira 20 Mn B 5-2 (Plus commode en écriture !)