# Classification des aciers par emplois		    class-acier-emploi.doc

| Acier | Remarques |
| --- | --- |
| Acier doux |  |
| (A 33) | S 185 | Aciers utilisés sans traitement thermique. Rm = 400 – 500 Mpa |
| (E 24) | S 235 |  |
| (XC 18) | C 22 |  |
| Acier mi-dur |  |
| (XC 32) | C 30 | Aciers pour traitement thermique dans la masse. Trempabilité faible ( Pièces de faible section Rm = 500 – 900 Mpa |
| (XC 38) | C 35 |  |
| (XC 42) | C 40 |  |
| (XC 48) | C 45 |  |
| (XC 50 | C 50 |  |
| Acier dur |  |
| (XC 60) | C 60 | Aciers pour traitement thermique dans la masse. Trempabilité amélioré par les éléments d’addition Cr, Mo, V ( Pièces massives. Rm = 550 – 1700 Mpa |
| (38 CD 4) | 37 Cr 4 |  |
| (34 CD 4) | 34 Cr Mo 4 |  |
| (42 CD 4) | 42 Cr Mo 4 |  |
| (35 NDC 6) | 36 Ni Cr Mo16 |  |
| (50 CV 4) | 51 Cr V 4 |  |
| Acier extra - dur |  |
| (100 C 6) | 100 Cr 6 | Acier à dureté élevée ( Roulements à billes |
| Ressorts |  |
| (XC 65) | C 65 | Le silicium améliore la limite élastique des aciers. |
| (XC 80) | C 80 |  |
| (55 S 7) | 55 Si 7 |  |
| (50 CV 4) | 50 Cr V 4 |  |
| (45 SCD 6) | 45 Si Cr Mo 6 |  |
| (Z 30 C 13) | X 30 Cr 13 |  |
| Trempe dans la masse |  |
| (XC 38 H 1) | C 35 E | E : Teneur réduite en souffre. Le souffre fragilise les aciers après traitement thermique. |
| (XC 42 H 1) | C 40 E |  |
| (XC 48 H 1) | C 45 E |  |
| (XC 54 H 1) | C 55 E |  |
| (XC 60 H 1) | C 60 E |  |

| Acier | Remarques |
| --- | --- |
| Tempe superficielle |  |
| (XC 42 TS) | C 40 | Acier pour trempe superficielle |
| (42 C4 TS) | 41 Cr 4 |  |
| (42 CD4 TS) | 42 Cr Mo 4 |  |
| Formage à froid |  |
| (A 33) | S 185 | A% = 10% à 25 % |
| (E 24) | S 235 |  |
| (E 28) | S 275 |  |
| (E 36) | S 355 |  |
| Décolletage |  |
| (S 250 Pb) | S 250 Pb | Le plomb ou le souffre améliore l’usinabilité. |
| (S 300 Pb) | S 300 Pb |  |
| (13 MF4) | 13 Mn S 4 |  |
| (35 MF 4) | 35 Mn S 4 |  |
| Cémentation |  |
| (XC 18) | C 22 | Teneur en C < 0.3% |
| (16 MC 5) | 16 Mn Cr 5 |  |
| (20 MC 5) | 20 Mn Cr 5 |  |
| (16 CN 6) | 15 Cr Ni 6 |  |
| (18 NCD 6) | 17 Cr Ni Mo 6 |  |
| Nitruration |  |
| (30 CD 12) | 31 Cr Mo 12 | L’aluminium favorise la nitruration. |
| (40 CAD 6-12) | 41 Cr Al Mo 7 |  |
| Inoxydables |  |
| (Z 8 CF17) | X 4 Cr Mo S 18 | La teneur importante de chrome (13 à 19%) rend les aciers inoxydables |
| (Z 30 C 13) | X 30 Cr 13 |  |
| (Z 3 CN 19-11) | X 2 Cr Ni 19-11 |  |
| (Z 6 CN 18-09) | X 5 Cr Ni 18-10 |  |
| (Z 6 CNT 17-2) | X 6 Cr Ni Mo Ti 17-12 |  |
| Chocs |  |
| (50 CV 4) | 51 Cr V 4 |  |
| Fortes sollicitations |  |
| (36 NCD 16) | 36 Ni Cr Mo 16 |  |
| Ecrouissage |  |
| (Z 120 M 12) | X 120 Mn 12 | Le manganèse favorise l’écrouissage, et augmente la résistance à l’usure des aciers. |